## Slide 1: Laser-induced nanostructuring for applications in biotechnology oder Wie Licht Zellen den Weg weist
Bettina Reisinger
Institut für Angewandte Physik
JKU Linz
Betreuung: ao.Univ.Prof. Dr. Johannes Heitz

## Slide 2: Anwendungen von Lasern
  Schneiden und Schweißen in der Industrie
  Erzeugen von kleinsten Strukturen in der Halbleiterindustrie
  Materialanalyse
  Grundlagenforschung
  Unterhaltungselektronik
  Medizin
  ...

## Slide 3
Endothelzellen:
  Blutgefäßzellen
  Vermehrung in Zellkulturschalen

## Slide 4
Endothelzellen:
  Blutgefäßzellen
  Vermehrung in Zellkulturschalen
Vorläuferzellen
  Aus Fettgewebe
  Zur Zelltherapie
Wachstum
Wachstum
Differenzierung

## Slide 5
Wachstum
Wachstum
Differenzierung
Endothelzellen:
  Blutgefäßzellen
  Vermehrung in Zellkulturschalen
Vorläuferzellen
  Aus Fettgewebe
  Zur Zelltherapie
Ziel meiner Diplomarbeit
  Zellkulturschalen optimieren

## Slide 6: Optimale Bedingungen für Endothelzellen
Im Blutgefäß: auf Zellen wirkt ständig eine Kraft

## Slide 7: Optimale Bedingungen für Endothelzellen
Im Blutgefäß: auf Zellen wirkt ständig eine Kraft

## Slide 8: Optimale Bedingungen für Endothelzellen
Im Blutgefäß: auf Zellen wirkt ständig eine Kraft
Imitation dieser „Führung“ durch Oberflächenstruktur:

## Slide 9: Optimale Bedingungen für Endothelzellen
Im Blutgefäß: auf Zellen wirkt ständig eine Kraft
Imitation dieser „Führung“ durch Oberflächenstruktur:

## Slide 10: Laser
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
  Hohe Intensitäten
  Kohärentes Licht
Laserlicht
Glühbirne

## Slide 11: Herstellung der Strukturen
„Ripples“: Interferenzeffekt

## Slide 12: Herstellung der Strukturen
„Ripples“: Interferenzeffekt

## Slide 13: Herstellung der Strukturen
„Walls“: Entstehung von „Rissen“ an der Oberfläche

## Slide 14: Herstellung der Strukturen
„Walls“: Entstehung von „Rissen“ an der Oberfläche

## Slide 15: Herstellung der Strukturen
„Walls“: Entstehung von „Rissen“ an der Oberfläche
5 µm

## Slide 17: Hergestellte Mikro- und Nanostrukturen
Walls
Ripples
1 µm hoch, 1 µm breit
50 nm hoch, 300 nm breit
1 µm
300 nm
50 nm
1 µm

## Slide 18: Kultur von Endothelzellen
Ausrichtung entlang der größeren Strukturen
walls
ripples
Elektronenmikroskop
(200x)
Optisches Mikroskop
(1000x)
Elektronenmikroskop
(5000x)

## Slide 19: Kultur von Endothelzellen
Ausrichtung entlang der größeren Strukturen

## Slide 20: Kultur von Endothelzellen
Ausrichtung entlang der größeren Strukturen
walls
ripples
Elektronenmikroskop
(200x)
Optisches Mikroskop
(1000x)
Elektronenmikroskop
(5000x)

## Slide 21: Kultur von Endothelzellen
Ausrichtung entlang der größeren Strukturen

## Slide 22: Kultur von Endothelzellen
Ausrichtung entlang der größeren Strukturen
walls
ripples
Elektronenmikroskop
(200x)
Optisches Mikroskop
(1000x)
Elektronenmikroskop
(5000x)

## Slide 23: Kultur von Endothelzellen
Ausrichtung entlang der größeren Strukturen

## Slide 24: Kultur von Endothelzellen
Ausrichtung entlang der größeren Strukturen

## Slide 25: Kultur von Endothelzellen
Protein wandert in den Kern
  Aktiviert Gene, die für die Zellteilung wichtig sind
Walls
Ripples
flach

## Slide 27: Ziele erreicht!
Herstellung von optimierten Substraten mit Lasertechnologie möglich
Deutlich besseres Wachstum der Endothelzellen
Bestimmte, für das Wachstum wichtige Gene werden aktiviert
Ausrichtung entlang der Strukturen ist möglich
Nächster Schritt: Vorläuferzellen

## Slide 28: Kultur der Vorläuferzellen
Vorläuferzellen aus Fettgewebe
Flach
Ripples

## Slide 29: Danke!
Institut für Angewandte Physik, JKU Linz
  Johannes Heitz
  Alle Mitarbeiter
Institut für Pharmazeutische Wissenschaften, Uni Graz
  Michaela Schernthaner
  Klaus Groschner
Institut für Biophysik, JKU Linz
  Marc Fahrner
  Christoph Romanin
Zentrum für Nano- und Oberflächenanalytik, JKU Linz
  Haybat Itani
  David Stifter

## Slide 30: Danke!
EUCH!